c 1884 г.                                                                                                                                                   www.landolt.com

Технические данные Contraphon™  70

Тип                                                                                                       Contraphon™ 70

Нетканое полотно для защиты от пыли, шума и капель конденсата (от притока холодного и влажного воздуха)

Характеристики

Состав                                                                                             100% синтетическое волокно, плотное полотно		     					                  проницаемо для воздуха, паров, воды

Цвет                                                                                               Белый (Tип "W"), Чёрный (Тип "S"), Красный (на заказ).

Teхнические параметры

Плотность                                                                   70 г/м²

Tолщина                                                                     0,8 мм

Теплопроводность     Вт/м K                                       0,045

Тепловое сопротивление   R   м² K/Вт                          0,018

Сопротивляемость потоку  Rs (Норма EN 29053)            26 Ns/m3 (Па · сек/м)

Полезные Особенности

Удобство обращения  (не едкий и не колкий для кожи).

Быстрота укладка  (не рвётся и не ползёт от нагрузок в любом направлении).
Долговечность благодаря стойкости к бактериям и плесени.

Поглощение шумов  (свойство обеспечено открыто-волокнистой структурой). 
Экономичность применения: малый вес снижает стоимость работ.

Экологичность:  нет вредных веществ, легко утилизуется сжиганием.

Примечание

В случае особых требований безопасности рекомендуется Contraphon™ FR.

Поставка упаковкой

Длина (рулона)                                                  50 м

Ширина                                                             100, 200 см

Рулон диаметра                                                ~22 cм

Применение

Для укладки защиты на балки и обрешётку стен и потолков с целью изоляции от пыли, производимой минеральными и абсорбционными материалами. Визуально украсит потолки, стены и перекрытия.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                         Version: 1