c 1884 г                                                                                                                             www.landolt.com

Teхнические данные Landocol™

Тип                                                                                                                  Landocol™

Подложка для быстрой и чистой укладки текстильных полов

Характеристики

Состав                                                                                                      Cинтетическое волокно 100%, двустороннее покрытие с эффектом 
                                                                                                                 прилипания не оставляющим пятен.

Цвет                                                                                                          фиолетовый

Параметры

Плотность                                                                                                180 г/м²

Tолщина                                                                                                    2,0 мм

Теплопроводность     Вт/м K                                                        0,038

Тепловое сопротивление   R   м² K/Вт                                            0,053

Полезные Особенности

Мгновенная фиксация ковров по качеству не уступающая приклеиванию 
Мгновенно снимается не оставляя следов клея.
Фиксация надёжна и выдерживает даже инвалидные кресла-каталки.

Рекомендуется использовать даже на тёплых полах.
Повышает комфортность при ходьбе и поглощает шум шагов.

Не содержит пластификаторов, не теряет качество со временем, не гниёт.

Примечание!

Не применять на полах с высоким содержанием пластификаторов (например ПВХ) и без грунтовки на 
пористых каменных полах (из мрамора, глиняной плитки и т.д.)

Укладка

Укладывать на поверхности очищенные от пыли, воска и жира.

Работать по возможности при комнатной температуре.

Следует грунтовать пористые поверхности и ДСП.

Стыки можно укреплять по необходимости 2-сторонним скотчем, в ином случае швы сваривать накладной лентой.

Напольные покрытия уложенные на Landocol™ могут изредка получить на свою обратную (невидимую) сторону незначительный осадок прилипающего агента, это связано интенсивностью сдавливания и со временем приложения его силы.

Поставка

Длина                                                                                                       27,8 м Ширина                                                                                                    90 cм Диаметр                                                                                                ~27 cм

Применение

Для полов с гладкой поверхностью, например линолеума, паркета (который не будет использован без покрытия), также деревянных полов, бетонных, каменных (не пористых) и войлочных.

The values given are average obtained  according  to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge,  technology  and experiences without any notice.

13.07.2011                                                                                                                                                                                                                                                       Version: 2