c 1884 г.                                                                                                                      www.landolt.com

Teхнические данные TS SILENT™

Тип                                                                                                    TS Silent™ (TSS™)

Подложка под плавающий паркет и ламинатный пол  для поглощения ударных шумов (звука шагов). Пропускает пары, т. к. не имеет барьера против влаги.

Характеристики

Состав                                                                                   Основа - натуральная резина, верх ламинирован защитой
 						              от проскальзывания, а изнанка – нетканым полотном.

Цвет                                                                                      бежевый

Плотность                                                                              2400 г/м²

Tолщина                                                                                2,8 мм

Теплопроводность       Вт/м K                                             -

Teпловое сопротивление R    м² K/Вт                                     0,082

∆ Lw = 18 dB

Степень подавление звука  ударных шумов

Относительная степень звукопоглощения шагов

Полезные особенности

Примечание!

Укладка

Поставка

Norm EN ISO 717-2

(Институт шума CH-Unterägeri)

27,7 % или 7 сон

Стандарт IHD-W 431

Измерено в “Development & Test Lab for Timber Technology, DE-01217” в Дрездене

Быстрая и лёгкая укладка, благодаря верхней стороне ламинированной защитой от проскальзывания.

Обеспечивает эффективность инсталляционных работ.

Улучшает и укоряет позиционирование при укладке паркета.
Высокая стойкость к разрывам.
Применим на тёплых полах.

Стойкость к микроорганизмам

Можно применять на древесно-органических плитах (ДСП) при соблюдении технологических предосторожностей.

Ламинированной стороной вверх.

Длина                                                                                     10 м Ширина                                                                                  100см                                                                           Диаметр рулона (приблизительно)                      22 cm

Вес упаковки: 24 кг/рулон (по рекомендации SNAIF)

Применение

В качестве подложки под паркетные и ламинированные полы