c 1884 г.                                                                                                                     www.landolt.com

Teхнические данные TSL™ 400

Тип                                                                                                        TSL™ 400

Нетканый материал, поглощающий ударные шумы, предназначен в качестве подложки под плавающие полы - паркетные и ламинированные, включает в себя барьер останавливающий жидкости и влагу.

Характеристики

Состав

Нетканое полотно из синтетических волокон. Верхняя сторона имеет покрытие обеспечивающее скольжение. Нижняя сторона ламинирована чёрным листом полиэтилена 0,2 мм для изоляции от паров. Краевые поля полиэтилена 20 см.

Цвет                                                                                                  Светло-зелёный/полиэтилен чёрный

Плотность                                                                                          400 г/м²

Tолщина                                                                                            3 мм

Теплопроводность       Вт/м K                                                         0,039

Teпловое сопротивление R    м² K/Вт                                                  0,075

∆ Lw = 20 дБ

Степень поглощения шумов

(EN ISO 717-2)

Стойкость к остаточным деформациям Sd-data (м)                                99.9 / (DIN EN ISO 12572)

Полезные Особенности

Oдновременная укладка паркетной подложки вместе с защитой от влажности. 
Применим для тёплых полов.

Не расслаивается, слои надёжно соединены и не проскальзывают.
Стоек к микроорганизмам.
Не содержит вредных веществ, легко утилизуется сжиганием.

Примечание!

Не укладывать на текстиль, ДСП, органические вещества

Укладка

Чёрным слоем вниз, внахлёст 20 cм

Поставка

Рулоны длиною                                                                                  30 м

Ширина                                                                                             180 cм + 20 cм, поля 20 см из чёрного полиэтилена

Диаметр ~                                                                                        36 cм

Специальный размер                                                                         100 cм x 30 м + 20 cм, поля из листа ПЭ

Форма отгрузки

Длина                        (Рулонов в коробке 12 )			-

Ширина        	          ( Коробок на палетте 2 )			-

Применение

Укладывать под плавающие паркетные и ламинированные полы

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                                                Version: 1